Магнитомягкие порошки Fe@SiO2 на основе карбонильного железа

1,2Адамович Ю.А., 1Маклаков С.С., 1Петров Д.А., 1Зезюлина П.А., 1Филиппов Н.А.

Студент 3 курса, н.с., н.с., м.н.с., н.с.

1 ФГБУН Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, Москва, Россия

2 Московский физико-технический институт, факультет проблем физики и энергетики, Москва, Россия

3 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: yuliya.adamovich@phystech.edu

Магнитомягкие порошковые материалы применяют в электромагнитных приложениях, включая электродвигатели и индукторы. Используют компактированные магнитные материалы, представляющие собой композиты магнитомягкий порошок-диэлектрическая матрица. Электрические контакты между частицами порошка существенно влияют на частотную дисперсию магнитной проницаемости таких материалов. Актуальной задачей является получение магнитомягких порошков в диэлектрической оболочке. Роль оболочки заключается в предотвращении электрического контакта и уменьшению реакционной способности порошка.

Осуществлена модификация поверхности порошка карбонильного железа с исходным одномодальным распределением частиц по размерам с максимумом при 4 мкм. Покрытие поверхности металлических частиц слоем SiO2 толщиной ~ 100-300 нм осуществляли через гидролиз тетраэтоксисилана в водно-спиртовой среде (модифицированный процесс Штобера). Толщину покрытия варьировали при помощи изменения соотношения реагентов и изменения времени проведения реакции. Покрытие микрочастиц Fe слоем SiO2 толщиной 100 нм не изменяет исходного распределения частиц по размерам. Наличие диэлектрической плёнки показано при помощи просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии. Помимо целевого порошка Fe@SiO2 образцы содержат сферические частицы SiO2 с размером ~ 200 нм.

Отжиг исходного порошка карбонильного железа при 300°С в течение часа приводит к спеканию порошка в металлическую корку. Отжиг модифицированного порошка Fe@SiO2 при тех же условиях приводит к увеличению среднего размера частиц порошка до 8 мкм а также увеличению ширины кривой, огибающей гистограмму распределения, на половине высоты от 7 мкм до 9 мкм. Образцы Fe@SiO2, выдержанные при 300°С сохраняют магнитомягкие свойства. При этом в результате отжига изменяется: характер частотной дисперсии магнитной проницаемости в диапазоне частот 100 МГц – 12 ГГц (исчезновение наблюдающихся максимумов мнимой части магнитной проницаемости при 2 и 13 ГГц) и происходит уменьшение величины действительной части относительной диэлектрической проницаемости от 4,2 до 3,5. Измерения магнитной радиоспектроскопии проведены в коаксиальной ячейке через изготовление компактированного образца композита Fe@SiO2-парафин с содержанием магнитного порошка 10 об. %.

Модифицированные порошки обладают улучшенными магнито-диэлектрическими свойствами относительно исходных, и являются перспективными для применения в приложениях, требующих высоких значений динамических магнитных параметров.