Получение нитевидных металлических гетероструктур методом темплатного электроосаждения

Клименко Алексей Алексеевич

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

alexeyaklimenko@gmail.com

Металлические нанонити представляют значительный интерес в связи с возможностью их применения в изготовлении нанопроводников, МЭМС устройств, различных датчиков и т.д. Одним из перспективных направлений является получение нанонитей для реализации π-контакта (слоистой структуры состоящей из сверхпроводника с ферромагнитной прослойкой), позволяющего управлять фазой сверхпроводящего тока. Данные элементы востребованы в современной сверхпроводящей микроэлектронике. На сегодняшний день подобный контакт реализован только в планарной геометрии. Одномерная структура π-контакта более предпочтительна, так как это позволяет уменьшить размеры таких элементов электроники. В решении данного вопроса может помочь создание металлических сегментированных нанонитей методом темплатного электрохимического осаждения. Данный метод является легко масштабируемым и позволяет получать нанонити в большом количестве. Параметрами осаждения и выбором темплата (матрицы) можно варьировать размеры, структуру, состав и морфологию нанонитей.

В качестве темплата удобно использовать мембраны из анодного оксида алюминия, получаемые анодным окислением алюминия в кислых электролитах. Изменяя параметры анодирования, можно получить мембраны с различными толщиной (от единиц до сотен микрон) и размером пор (от 30 до 250 нм).

Целью данной работы является получение одномерных SFS структур методом темплатного электроосаждения.

Для определения выхода по току проводили электрокристаллизацию плёнок в трёхэлектродной ячейке из электролитов, содержащих 0,6 М NiSO4, 0,1 М NiCl2, 0,3 М H3BO3 и 0,2 M CuSO4, 0,1 M H3BO3 соответственно. Данные электролиты совместимы с матрицей анодного оксида алюминия, так как обладают слабокислым pH. Осаждение осуществляли при комнатной температуре на подложку, покрытую проводящим слоем серебра. Все потенциалы указаны относительно насыщенного (KCl) Ag/AgCl электрода .

В ходе работы был определен интервал потенциалов электроосаждения для меди и никеля: [-0,3; 0,0] и [-1,1; -0,8] В. При смещении в катодную область в обоих случаях возрастает ток осаждения металла. Смещение потенциала осаждения в более отрицательную область относительно вышеуказанных диапазонов не желательно в связи с выделением водорода. Последний процесс крайне нежелателен, так как способствует росту рыхлого осадка, а при электрокристаллизации в поры темплата выделяющийся газ способен блокировать поры.

Определены выходы по току и скорости формирования металлических осадков для указанных диапазонов потенциалов представлены в таблице 1.

| Таблица 1. Зависимость выхода по току и скорости осаждения меди и никеля от потенциала осаждения. |
| --- |
| Медь |
| Потенциал, В | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,0 |
| Выход, % | 99±2 | 100±2 | 91±4 | 85±5 |
| Скорость роста, нм/с | 4,5 | 5,2 | 1 | 0,36 |
| Никель |
| Потенциал, В | -1,1 | -1,0 | -0,9 | -0,8 |
| Выход, % | 94±2 | 100±3 | 88±4 | 88±4 |
| Скорость роста, нм/с | 10,6 | 4 | 2,6 | 0,7 |